УДК 620.18

Анализ микроструктуры образца, полученного методом селективного лазерного спекания

А. А. Бобров.

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.  Д.Ф. Устинова

Селективное лазерное спекание (далее СЛС) – одна из наиболее практичных технологий трёхмерного прототипирования, появившаяся ещё в 80-х годах прошлого века [1]. Из всех технологий 3D печати СЛС является наиболее широкопрофильной, так как ни одной из других не доступен такой широкий диапазон применимых материалов – порошки пластика, металла, керамики, стекла, нейлона. Благодаря этому возможно её использование практически во всех отраслях, где требуется производство высокоточных изделий сложной геометрической формы [2].

Целью данной работы является анализ микроструктуры образца, полученного методом СЛС.

Для проведения исследований был использован цилиндр 15x45 мм, полученный из порошка    ПР-07Х18Н12М2 с применением технологии СЛС. Порошок для данного образца приобретался в          АО «Палема».

Параметры печати: мощность/скорость лазера снаружи 120Вт/280 мм/с; диаметр пятна 50 мкм; мощность/скорость внутри 180Вт/700мм/с; диаметр пятна 160 мкм.

Макроструктуру и микроструктуру исследовали методами оптической микроскопии при помощи микроскопа «ЛОМО», оснащенного цифровой камерой.

Для анализа микроструктуры  были сделаны поперечный и продольный микрошлифы. В нетравленом состоянии на снимке  на светлом поле металлической основы можно увидеть раковины, твердые и мягкие  неметаллические включения, расслоения. После травления выявляется структура металлической основы, наблюдаются различные дефекты. Просматривается пористость, которая оказывает наибольшее влияние на усталостные характеристики материала и является источником развития трещин в образце.  Наблюдается микроструктурная неоднородность: непостоянный размер зерна,  наличие примесей. На продольном микрошлифе хорошо просматривается  ликвация, на периферии образца прослеживается более мелкая зернистость, в сердцевине – более крупная. Все вышеперечисленное оказывает отрицательное влияние на механические и функциональные свойства детали.

Для устранения дефектов была проведена термическая обработка – аустенизация. Кроме того, было проведено измерение твердости по Бринеллю, твердость образца на периферии составила       223 HB, в сердцевине –  217 HB. Также был определен химический состав образца: содержание хрома 16,9-17,2% (по массе), содержание никеля 10,8-11,2% (по массе), содержание молибдена 2,1-2,3% (по массе), содержание марганца 1,3% (по массе), содержание кремния 0,4% (по массе), содержание меди 0,4% (по массе), содержание вольфрама 0,3% (по массе), содержание титана 0,09% (по массе), содержание фосфора 0,01% (по массе), содержание серы 0,01% (по массе), содержание железа – остальное.

Металлографические исследования показали, что при данных режимах СЛС порошка                ПР-07Х18Н12М2 в образце присутствуют раковины, расслоения, микроструктурная неоднородность. После термической обработки избавиться от дефектов, указанных ранее, не удалось.

Дальнейшее исследование СЛС и выбор оптимальных параметров печати планируется в магистерской диссертации.

Библиографический список

1. Селективное лазерное спекание. Часть 1. История появления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://3dp.su/selektivnoe-lazernoe-spekanie-chast-1-istoriyapoyavleniya/ –16.02.2018.

2. Селективное лазерное спекание. Часть 3. Применение, преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://3dp.su/selektivnoe-lazernoespekanie-chast-3-primenenie-preimushhestva-i-nedostatki/  – 17.02.2018.