УДК 681.7

Д. Д. Гордеев

Магистрант БГТУ «Военмех»,

г. Санкт-Петербург, РФ

E-mail: dima_gordeev@yahoo.com

РАЗРАБОТКА ФОТОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ

СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ С ЛИНЕЙНЫМИ КОНЦЕНТРАТОРАМИ

Аннотация

В условиях постоянно растущей конкуренции в космической отрасли, проблема высокой стоимости изделий космического назначения остается крайне актуальной. Целью данной работы является снижение затрат на изготовление модуля солнечных батарей. Достигается снижение стоимости путем уменьшением площади фотоэлектрических преобразователей, благодаря использованию линейных концентраторов. Полученный в результате опытный образец полностью соответствует заявленным требованиям.

Ключевые слова

Фотоэлектрический преобразователь, линейный концентратор, линза Френеля, солнечная батарея, космос

На сегодняшний день стоимость изделий космического назначения остается по-прежнему крайне высокой. Одной из причин этого является применение редких материалов в фотоэлектрических преобразователях (ФЭП) солнечных батарей, в частности, германия, золота, индия и арсенида галлия. Одним из способов снижения затрат на производство солнечной батареи является использование линейных концентраторов. Линейные концентраторы выполненные на основе линз Френеля, фокусируют световой поток на ФЭП меньшей площади, что позволяет уменьшить количество используемых дорогостоящих материалов. Использование специально разработанного концентратора позволяет сократить площадь ФЭП до 8 раз при тех же выходных характеристиках, а применение линзы Френеля обеспечивает минимальные массо-габаритные характеристики, играющие ключевую роль при определении стоимости дальнейшей эксплуатации изделия на околоземной орбите. Как известно, подобная конструкция имеет ряд недостатков, которые были устранены в ходе разработки фотогенерирующей части (ФГЧ) панели солнечной батареи.

К разрабатываемой панели заказчиком предъявляется ряд требований, к конструкции и электрическим характеристикам. В частности, ФГЧ должна монтироваться на гофромодуль, выполненный из углепластика, обладать минимально возможной массой, выдерживать воздействия экстремальных температур и механических воздействий, характерных для вывода изделия на околоземную орбиту, обеспечивать стабильную работу в условиях космоса на протяжении 15 лет, величина выходного напряжения должна составлять не менее 110В, а вырабатываемая мощность панели 760Вт.

Фотоэлектронные преобразователи,  как и конструкция гофромодулей, были разработаны предварительно. Они представлены трехкаскадными преобразователями, выполненными на основе гетероструктуры GaInP2/GaAS/Ge. Три фотоактивных p-n-перехода, расположенных в данных материалах соединяются последовательно с помощью двух встроенных p-n-переходов. Положительный контакт занимает всю площадь нижней грани фотопреобразователя, а отрицательный расположен на верхней поверхности, выполненный тонкой полоской проводящего материала [1, с. 118]. Согласно спецификации КПД такого ФЭП составляет не менее 26-28%.

В результате проведенного анализа характеристик предложенных ФЭП, была экспериментально установлена точка максимальной мощности для ФЭП, достигаемая при рабочем напряжении в 2,35В. Полученная величина была использована в дальнейшем при теоретическом расчете выходных характеристик разрабатываемой ФГЧ панели. Конструктивно, панель должна состоять из 5 секций по 4 модуля в каждой. Три секции включают в себя модули по 16 линеек фотопреобразователей в каждом, а две содержат 14 линеек по 16 ФЭП и две по 12. Такая конструкция обусловлена разработанной рамной конструкцией, на которую устанавливаются модули. Каждая линейка состоит из четырех ФЭП. Таким образом, максимально возможное число фотоэлектронных преобразователей, которое можно установить на панель данного вида, составляет 5056 единиц. Вид сборки одного гофромодуля с линейными линзовыми концентраторами представлен на рисунке 1.

Рисунок 1.  Сборка гофромодуля

Исходя из полученных данных, была разработана электрическая схема фотогенерирующей части панели солнечной батареи. Оптимальным представляется выбрать подключение 105 ФЭП параллельно и далее 48 раз последовательно. Остальные подходящие числа являются простыми, что не позволило бы разбить секцию на подсекции. Электрические характеристики, получаемые при различном количестве параллельно и последовательно соединенных фотоэлектрических преобразователей, сведены в таблицу 1.

Таблица 1 –  Расчет характеристик панели

| Напряжение ФЭП, В | Количество последовательно соединенных ФЭП | Напряжение панели, В | Количество параллельно соединенных ФЭП | Ток панели, А | Общее количество ФЭП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,35 | 46 | 108,1 | 109 | 9,81 | 5014 |
| 2,35 | 47 | 110,45 | 107 | 9,63 | 5029 |
| 2,35 | 48 | 112,8 | 105 | 9,45 | 5040 |
| 2,35 | 49 | 115,15 | 103 | 9,27 | 5047 |
| 2,35 | 50 | 117,5 | 101 | 9,09 | 5050 |

Таким образом, каждая подсекция представляет собой стринг из 21 ФЭП, соединенных параллельно. 48 последовательно соединенных стрингов образует ряд. Из-за конструктивных особенностей строения рамы, секции имеют различное количество ФЭП. Полные – 1024, а неполные 992. Перенос части преобразователей из полных рядов в неполные позволит уравнять их количество. Данная схема позволяет максимально эффективно использовать рабочую площадь панели, задействуя при этом 5040 из 5056 установочных мест, путем комбинирования последовательного и параллельного соединения ФЭП, получая при этом требуемые электрические характеристики. В модуле линейки ФЭП располагаются по 4 в ряд, параллельными рядами, направления тока в соседних рядах противоположно, что позволяет снизить влияние магнитного поля. Расположение модулей в панели полностью симметрично.

Зачастую, солнечный свет освещает лишь часть от общего числа фотоэлектронных преобразователей. При разработке было учтено, что при частичном затенении поверхности панели солнечной батареи возникает разница в напряжении на разных краях панели солнечной батареи. Во избежание данного негативного воздействия, используются блокирующие диоды, защищающие схему. Диоды устанавливаются на концах каждого ряда в незадействованные места под установку ФЭП, таким образом, еще больше повышая коэффициент использования площади. Для рядов преобразователей, соединенных параллельно, были применены шунтирующие диоды, контролирующие направление течения тока. На каждый стринг приходится по одному шунтирующему диоду, подключаемому в параллель к основной цепочке ФЭП.

Внешний вид фотогенерирующей части модуля представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. ФГЧ модуля панели солнечной

В качестве подложек, было принято решение использовать керамические пластины толщиной 0,25 мм, выполненных из нитрида алюминия. Данный материал обладает высокой теплопроводностью, что позволяет снизить массу фотогенерирующей части и обеспечить отвод тепла на неосвещенную сторону платы, предохраняя ФЭП от перегрева. На керамическую подложку наносится толстопленочное проводящее покрытие, выполненное по методу трафаретной печати. Не смотря на общую простоту электрической схемы, реализация вызывает ряд сложностей. Для панели было разработано порядка 25 различных конфигураций плат. Все платы имели ряд общих элементов, таких как взаимное расположение положительного и отрицательного контактов, размещение положительного контакта по центру подложки. В ряде случаев проводящее покрытие наносится и на тыльную сторону подложки, в целях избежание пересечений проводников. Монтаж ФЭП производится на положительный контакт, посредством использования проводящего клея содержащего серебро, соединение с отрицательным контактом выполняется золотыми проводниками толщиной 30-50 микрометров. Разварка проводников производится методом ультразвуковой сварки, поскольку другие методы не применимы. В частности, метод микросварки, не способен обеспечить соединение проводников с должной надежностью, а пайка может производиться только оборудованием высокой мощности по причине слишком высокой теплопроводности материала подложки и ведет к возрастанию общей массы конструкции. В виду столь малого сечения проводника, в целях повышения надежности, на каждый ФЭП стоит использовать по 3-4 проводника. Между собой подложки соединяются короткими перемычками выполненными из медной фольги покрытой слоем серебра. Данный тип соединения  позволяет свести к минимуму количество длинных проводников и повысить площадь контакта для повышения виброустойчивости изделия. Для межлинейных перемычек в гофромодуле предусмотрены специальные отверстия. Проводники используются исключительно для параллельного подключения рядов ФЭП к выходному разъему, расположенному на краю панели, с которого снимается получаемое напряжение. Внешний вид разработанных линеек фотоэлектронных преобразователей изображен на рисунке 3.

Рисунок 3. Соединение линеек ФЭП

Сборка фотогенерирующей части производится на специально изготовленном трафарете. На него устанавливаются линейки ФЭП, разложенные в соответствии с заранее разработанной топологией модуля и производится монтаж перемычек. Далее производится приклеивание гофромодуля, установленного на кондукторе, с дальнейшей термообработкой для затвердевания клея. Во избежание возможного короткого замыкания  наносится защитная маска, выполненная из силикона оптического.

Использование солнечной батареи с линейными концентраторами, выполненными на основе линз Френеля, позволяет уменьшить площадь ФЭП, выполненных из дорогостоящих материалов, но создает ряд сложностей при производстве и сборке ФГЧ панели. Многие из этих проблем можно решить при дальнейшем усовершенствовании технологии производства и сборки, а затраты на изготовления существенно снизятся при увеличении серийности.

Библиографический список:

[1] Оптимизация параметров солнечных модулей на основе линзовых концентраторов излучения / В.М. Андреев, Н.Ю. Давидюк, Е.А. Ионова, П.В. Покровский, В.Д. Румянцев, Н.А. Садчиков. // Журнал технической физики. 2010. № 2. С. 118

© Д.Д. Гордеев, 2019