УДК 535.421

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАПИСИ ОБЪЕМНЫХ БРЭГГОВСКИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ СЕЛЕКТОРОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Погода А.П., Хахалин И.С., Попов Е.Э., Колосова Т.В.

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

На данный момент предельная яркость твердотельных лазеров ограничена механическими напряжениями, которые возникают в активной среде за счет нагрева. Возникающие термооптические искажения диктуют жесткие требования к охлаждению и катастрофически ограничивают дальность действия лазерного излучения, что не позволяет решать массу прикладных задач. Параллельно с изменением формы активной среды (диски, волокна) привлекательным является метод когерентного сложения мощных твердотельных лазеров. Но излучение отдельных каналов в сфазированной системе формируется в результате конкуренции мод между каналами, что снижает эффективность системы и увеличивает потери, идущие на нагрев системы. Использование спектральных селекторов позволяет обеспечить различный уровень потерь для центральных и побочных мод, лежащих в диапазоне линии усиления активной среды. Совместное использование статических Брэгговских 34 решеток и динамических решеток коэффициента усиления в активной среде, в качестве спектральных и угловых селекторов излучения позволяет снизить конкуренцию мод как в каждом из каналов, так и между каналами.

Объемная брэгговская решетка – голограмма, записанная в данном случае в твердотельной фоторефрактивной среде. Запись объѐмной дифракционной пропускающей решѐтки производилась в ниобате лития (LiNbO3) с различными концентрациями различных легирующих веществ: железа (Fe), титана (Ti), эрбия (Er). Источником излучения является гелий-кадмиевый лазер, длина волны которого составляет 441 нм. Излучение лазера, разделенное на два пучка с плоским волновым фронтом, пересекалось на пластине, в объеме которой записывалась решетка. Процесс записи фиксировался по росту дифракционной эффективности решетки, которая оценивалась по интенсивности излучения пробного гелий-неонового лазера, отклоняемого в первый порядок дифракции. В результате эксперимента получены зависимости интенсивности дифрагировавшего излучения от времени экспозиции. Видно, что существует оптимальное время экспозиции, так как начиная с некоторого момента решетка затирается, а ее дифракционная эффективность падает, несмотря на то, что пластина продолжает освещаться записывающим излучением. Данный эффект связан с затиранием решеток вследствие насыщения изменения показателя преломления.

В подтверждение данного предположения произведено одномерное моделирование записи и затирания решеток. Записывающий сигнал – стоячая электромагнитная волна описываемая функцией Asin(kx) + B, где B – небольшая шумовая составляющая появляющаяся в результате рассеяния, в расчете принята за константу, А – амплитуда сигнала. Относительное изменение показателя преломления с целью учета явления насыщения рассчитывалось по формуле n(t) = e-t+1.

Результаты работы позволяют определить оптимальные условия для записи объемных брэгговских спектральных селекторов. Использование оптимального состава примесей в среде, а также наилучшее время экспозиции позволят не только создать подходящие спектральные селекторы, но и исследовать возможность управления спектральными характеристиками и яркостью излучения лазеров и систем с когерентным сложением каналов.