УДК 621.45.03

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗЛАХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

С.С. Чувашов, А.А. Галаджун, А.И. Мустейкис, Р.О. Тетерин, К.Н. Михайлов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

В Балтийском Государственном Техническом Университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на кафедре А8 «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» ведутся инициативные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию микротурбореактивного двигателя (микроТРД) и испытательного стенда для его отработки.

В ходе работ произведён термогазодинамический расчёт газовоздушного тракта микроТРД согласно техническому заданию, расчёт, профилирование и оптимизация лопаточных машин, камеры сгорания. На основании расчётных параметров определён облик двигателя, созданы проектные модели. Общий вид спроектированного двигателя приведён на рис. 1.

Рисунок 1 – Облик спроектированного микроТРД:

1 – центробежный компрессор; 2 – диффузор; 3 – жаровая труба; 4 – вал; 5 – втулка; 6 – турбина; 7 – сопло.

В процессе изготовления узлов двигателя активно использовались аддитивные технологии (послойное лазерное сплавление (ПЛС) металлических порошков на 3D принтере), что связано в том числе с использованием оригинальных конструктивных решений, реализация которых невозможна при помощи традиционных субтрактивных (механическая обработка) и формообразующих (литьё, обработка давлением) технологий. Изготовлены следующие детали: центробежный компрессор (ЦБК), рабочее колесо (РК) и сопловой аппарат (СА) осевой турбины, приведённые на рис. 2 и 3 соответственно.

Рисунок 2 – Колесо ЦБК.

Рисунок 3 – РК (слева) и СА осевой турбины (справа).

При рассмотрении применимости аддитивных технологий (ПЛС в частности) в качестве альтернативы другим методам важно учитывать, что они обладают как рядом уникальных преимуществ, так и определёнными недостатками, которые могут оказаться решающими для конкретного изделия. Особенности, характерные для данного метода, связаны непосредственно со способом получения детали, который заключается в последовательном добавлении материала путём сплавления тонких слоёв металлического порошка (~25 микрон). Процесс наглядно представлен на рис. 4, различимы островки (обведены на иллюстрации), сканируемые пятном лазера, осуществляющего сплавление слоёв детали.

Рисунок 4 – Процесс печати рабочего колеса осевой турбины.

Так изготовление на 3D принтере позволяет получать пустотелые детали сложной геометрической конфигурации, получение которых затруднительно либо невозможно при помощи литья в связи с невозможностью удаления тел, обеспечивающих форму полостей. Применительно к конкретному рассматриваемому случаю проекта микроТРД, это позволило выполнить диски ЦБК и РК осевой турбины пустотелыми (рис. 5, 6), сохранив требуемую внешнюю геометрию и жёсткость конструкции, что подтверждается численным экспериментом (рис. 7). При этом была получена выгода по массе 25% для обоих деталей, что немаловажно, учитывая, что данные элементы составляют существенную долю массы двигательной установки.

| Рисунок 5 – Модель облегчённого ЦБК. | Рисунок 6 – Модель облегчённого РК осевой турбины. |
| --- | --- |

Рисунок 7 – Распределение напряжений в диске РК осевой турбины.

ПЛС является в значительной степени менее трудоёмкой технологией по сравнению с традиционными, так как не требует изготовления оснастки, наладки станков, позволяя таким образом в кратчайшие сроки получить готовый прототип изделия, ощутимую экономическую выгоду при штучном и мелкосерийном производстве.

К недостаткам относятся существование определённых ограничений по геометрии детали, связанных с возможностью «осыпания» слоёв детали, не имеющих достаточной опоры на нижележащие слои. Это ведёт к необходимости расположения на некоторых поверхностях поддержек (см. рис. 8), обеспечивающих целостность детали до окончания её печати. Существуют ограничения по чистоте получаемой поверхности - вообще «чистовыми» при печати гарантированно могут являться только поверхности, обращённые в сторону противоположную платформе, на которой находится деталь, и на которых при этом не располагаются поддержки (на данный момент исходя из производственного опыта возможно получение поверхностей с шероховатостью Ra1,6). Таким образом важно учитывать необходимость последующей механической обработки детали с целью удаления поддержек, достижения при необходимости более высокой чистоты поверхностей.

Рисунок 8 – Расположение модели рабочего колеса на платформе с поддержками.

Характер процесса изготовления ведёт к возникновению анизотропии свойств по направлениям – в плоскости печати и перпендикулярно ей. При печати массивных деталей в металле могут накапливаться значительные напряжения, ведущие к деформации, появлению трещин из-за неравномерного остывания. Эти недостатки могут быть частично либо полностью устранены при помощи соответствующей термообработки изделия. Исследования показали [1], что при правильной реализации термообработки деталей, полученных с помощью технологии ПЛС, возможно достичь показателей прочности, сопоставимых с параметрами, получаемых по традиционным технологиям изделий.

Помимо прочего важно отметить относительно высокую стоимость печати - учитывая стоимость расходных материалов, машиновремени, очевидна низкая рентабельность применения в серийном производстве при доступности изготовления традиционными методами.

Таким образом, очевидно, что применение аддитивных технологий в узлах ГТД не является универсальным решением в силу ограничений, накладываемых особенностями технологии, однако может найти широкое применение в производстве опытных прототипов, а также упростить производство пустотелых деталей, позволяет реализовывать формы, недоступные традиционным технологиям.

Библиографический список

1. М.Ю. Грязнов, С.В. Шотин, В.Н. Чувильдеев. Физико-механические свойства и структура сплава INCONEL 718, полученного по технологиям послойного лазерного сплавления // Вестник Нижегородского университета им Н. И. Лобачевского, 2014, №4 (1), с. 46-51.

2. ГОСТ Р 57558-2017 Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения.