УДК 678.01

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАПОЛНИТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА

Ю.И. Дидаш

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

В современной промышленности возрастает потребность создания новых наполненных полимерных композиционных материалов (ПКМ) с заданным сочетанием свойств. К последним относятся: повышенная прочность, жесткость, теплопроводность, термо- и теплостойкость, незначительное тепловое расширение и низкая стоимость. В зависимости от вида наполнителя можно получать материалы с большим многообразием характеристик и свойств, что позволяет решать технологические задачи любой сложности. Комбинируя разнородные вещества образуется совершенно новый материал, свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств каждого из его компонентов в отдельности.

Рассматриваемые в работе материалы принадлежат к классу дисперсно-наполненных ПКМ, к числу основных показателей качества которых относятся механические, теплофизические и электрические характеристики [1]. В числе последних одними из важнейших параметров являются удельное объемное и удельное поверхностное электрические сопротивления.

В данной работе разработана методика измерений новых составов материалов с учетом требований нормативно-технической документации к испытаниям, оборудованию и образцам для измерений электрических и физико-механических свойств ПКМ.

В соответствии с разработанной методикой были проведены испытания и измерения параметров образцов ПКМ: предел прочности и относительное удлинение при растяжении, твердость по Шору, удельное сопротивление. Для исследований были использованы композиционные полимерные материалы на основе силикона СКТН А и силикона СКТН Г [2] без наполнителя и с дисперсным порошковым наполнителем в виде оксида цинка, с добавлением в качестве модифицирующих веществ полиметилсилоксана и диоктилфталата. В рамках проведения исследований произведена оценка показателей качества образцов ПКМ 21 различного состава.

Экспериментально было установлено, что исследуемые образцы ПКМ соответствуют предъявляемым к подобным материалам требованиям к физико-механическим и электрическим характеристикам в среднем диапазоне содержания наполнителя в композите (20-40% наполнителя). По итогам обработки результатов испытаний были определены перспективные составы образцов ПКМ.

Список литературы

- Ефремов Н.Ю. Комплексное исследование свойств, определяющих качество новых композиционных функциональных материалов на основе силикона /Н. Ю. Ефремов // Молодежь, техника, космос. Труды VI ОМНТК. – СПБ, БГТУ, 2014. – С. 112–113.

- ГОСТ 13835-73 Каучук синтетический термостойкий низкомолекулярный СКТН. Технические условия. – М., Издательство стандартов, 1973. – 7 с.