ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Перед проведением экспериментальных работ был проведен анализ статей на данную тему для выявления наиболее перспективных режимов работы и постановки эксперимента.

В ходе анализа литературы было выявлено, что при малых мощностях, а так же при больших длительностях образуется жидкая фаза. Максимальное приближение к полностью испарительному режиму достигается при большой мощности и короткой длительности импульса. Определяющим параметром чистоты отверстия является полная энергия импульса.

Были проведены следующие испытания:

На маломодовом волоконном лазере с транспортным волокном 50 мкм пробивалась нержавеющая сталь толщиной 0,2 мм. Фокусировка 100 мкм, так же совершалась продувка аргоном через сопло 1 мм при давлении около 5 атмосфер на входе в головку для удаления жидкой фазы. Далее в таблице 1 приведены результаты экспериментов.

Таблица 1

| Мощность, Вт | Энергия, Дж | Длительность, мс |
| --- | --- | --- |
| 300 | 1,05 | 3,5 |
| 400 | 1,0 | 2,5 |
| 500 | 0,75 | 1,5 |
| 600 | 0,6 | 1,0 |
| 600 | 0,35 | 0,5 |
| 700 | 0,3 | 0,5 |

При толщине металла более 1мм проблемы с удалением расплава решаются заменой инертного газа сжатым воздухом или сжатым воздухом с добавкой кислорода. Кислород резко снижает поверхностное натяжение жидкого металла и улучшает его вынос, и часть расплава просто сгорает из-за экзотермических реакций. Однако при таком методе продувки возможно окисление образца.

Так же на волоконном лазере была пробита серия отверстий на нержавеющей стали толщиной 0,5 мм, при мощности 700 Вт. Размеры отверстий находятся в интервале от 0,14 до 0,2 мм и зависят в основном от энергии импульса. В большем диапазоне регулировать размер отверстий можно за счет изменения диаметра фокального пятна.

С помощью рубинового лазера выполняли узкие глубокие отверстия в сравнительно толстых слоях хрупкого материала, например в керамике или в кремнии. В корунде были просверлены отверстия с отношением глубины к диаметру, превышающим 25. Эта величина больше отношения глубины к диаметру, которое можно получить при сверлении малых отверстий в керамике обычными методами. В керамике толщиной около 3 мм с помощью нескольких импульсов рубинового лазера были пробиты отверстия с конусностью около 1 град.

Кроме того, с помощью рубинового лазера импульсами длительностью 0,5 мс и энергией 3 Дж, с фокусировкой 0,13 мм выполнялись алмазные филлеры.

В рубинах, сапфирах и прочих схожих материалах излучение лазеров с миллисекундным импульсом при интенсивности выше пороговой вызывает образование узких глубоких отверстий. При входной энергии порядка 1 Дж независимо от того, использовался ли рубиновый или неодимовый лазер, легко образовались отверстия длиной в несколько мм и диаметром в несколько десятых миллиметра. При уровне энергии ниже порогового подобные кристаллы не повреждались.

Рубиновый лазер или лазер на CO2, работающий в режиме периодических импульсов, можно применять для сверления в твердых хрупких материалах. Длительность импульса рубинового луча при сверлении должна лежать в пределах 300-700 мкс.

На рубиновых лазерах при фиксированной плотности мощности увеличение времени воздействия приводило к увеличению глубины отверстия до определенного предела, определяемого заданным уровнем плотности мощности. Было установлено, что механизм образования отверстия при лазерной прошивке одинаков для металлов с различными теплофизическими свойствами, определен коэффициент обрабатываемости.

С помощью лазера на стекле с неодимом (энергия - 21 Дж, длительность импульса - 1,48 мс) и фокусирующей линзы с фокусным расстоянием 51 мм пробивались отверстия в образцах из нержавеющей стали EN 56, никеля и титана разной толщины при давлениях среды 150-760 Торр в воздухе и кислороде.

Эксперименты показали, что при увеличении толщины образца качество отверстия повышается при заглублении фокальной точки под поверхность детали для всех давлений. Для образцов из титана и нержавеющей стали толщиной 0,3 мм фокус следует помещать над поверхностью. Для никеля фокальную точку следует заглублять под поверхность для всех толщин. При равной толщине оптимальное положение фокуса различно для разных давлений окружающей среды.

Обработка в кислороде приводит к высокотемпературному окислению в плазме и изменению оптимального его положения. Показано, что диапазон колебаний оптимального положения фокуса при изменениях толщины образца от 0,2 до 1,5 мм и давлении, а также состава среды составляет 1,5 мм.

Так же было замечено, что эффективность и качество процесса сверления в воде могут быть заметно улучшены относительно сверления на воздухе.

При использовании СО2-лазера, снабженного плоским волноводом пороговая величина интегральной плотности потока для перфорирования Cu-слоя при его толщине 5 и 12 мкм была равна 570 и 1500 Дж/см2 и полной ширине на полуволне 10 и 20 мс соответственно. Так же в опытах с этим лазером упоминалась возможность нанесения теплового барьерного покрытия для охлаждения материала.

На лазере Nd:YAG сверление отверстий производилось одиночными импульсами, длительностью 0,1-0,5 мс и плотностью мощности 0,2 МВ/мм2.

У Nd:YAG-лазера с переключателем добротности длительность импульса для пробития отверстия в металле толщиной <0.5 мм составляли 10 нс, при длине волны 1,06 и 0,53 мкм,  с фокусным расстоянием 60 мм и энергией импульса <100 мДж. Обработка производилась под слоем воды толщиной в 0,1-2 см в стеклянном бачке с толщиной стенок 3 мм.

Так же были найдены эксперименты, в которых сверление отверстий производилось Nd:YAG-лазером, генерирующим последовательность миллисекундных пачек импульсов, с длительностью отдельного импульса 150–550 нс и частотой повторения импульсов в пачке 3,5–50 кГц.

На эксимерных лазерах происходило сверление в полимерных материалах. Длина волны составляла 248 нм, плотность энергии 3 Дж/см2, величина энергии в импульсе при длительности импульса 25 нс равнялась 300 мДж.

Решение проблемы сверления глубоких микроотверстий представляется в использовании профилированных пачек импульсов (длительность пачки несколько миллисекунд) с относительно длинными (300-500 нс) импульсами, интервал между которыми > 20мкс. Далее приведены результаты сверления микроотверстий эксимерным лазером пачкой импульсов.

Таблица 2

| Сплав IC10 | Частота повторения импульсов, Гц | 1-300 | 0-20000 | 0-15000 | 1-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | Глубина сверления за импульс, мкм | 150 | 0.2 | 1 | 300 |
|  | Отверстий в секунду | 10-20 | 0,04 | 0.1 | 1-5 |
| Характеристики отверстий | Диаметр, мкм | 100-1000 | 25 | 40 - 70 | 50-1000 |
|  | Глубина, мм | 5 | 1 | 2 | 5 |
|  | Переплавленный слой, мкм | 100-200 | 10 | 10 | 20 |

Таблица 3

| Режим Сплав IC10 | Скорость сверления, мкм/имп | Конусность, град | Ø, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергия в пачке 0,5Дж, 27 имп/пачка, 250 нс, 30кГц, 2,0мм, прямая фокусировка | 10 | 1 | 120 |
| Энергия в пачке 1,6Дж, 24 имп/пачка, 350 нс, 30кГц, 2,0мм, прямая фокусировка | 30 | 0,35 | 180 |
| Энергия в пачке 2,5Дж, 24 имп/пачка, 550 нс, 30кГц, 1,5мм, прямая фокусировка | 60 | 0,22 | 190 |
| Энергия в пачке 2,5Дж, 24 имп/пачка, 550 нс, 30кГц, 1,5мм, прямая фокусировка | 60 | 0,25 | 180 |
| Режим Сплав DZ125 | Скорость сверления, мкм/имп | Конусность, град | Ø, мкм |
| Энергия в пачке 2,5Дж, 24 имп/пачка, 550 нс, 30кГц, 2,0мм, прямая фокусировка | 57 | 1,5 | 180 |
| Энергия в пачке 0,6Дж, 27 имп/пачка, 350 нс, 30кГц, 2,0мм, перенос изображения | 23 | 0,1 | 120 |
| Энергия в пачке 1,2Дж, 27 имп/пачка, 350 нс, 30кГц, 2,0мм, перенос изображения | 31 | 0,3 | 140 |

| Режим Сплав DD6 | Скорость сверления, мкм/имп | Конусность, град | Ø, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергия в пачке 1,6Дж, 24 имп/пачка, 350 нс, 30кГц, 2,0мм, прямая фокусировка | 28 | 2 | 250 |
| Энергия в пачке 2,5Дж, 24 имп/пачка, 350 нс, 30кГц, 1,4мм, прямая фокусировка | 29 | 2,5 | 270 |
| Энергия в пачке 0,6Дж, 27 имп/пачка, 350 нс, 30кГц, 1,5мм, перенос изображения | 28 | 0,38 | 140 |
| Энергия в пачке 1,2Дж, 27 имп/пачка, 350 нс, 30кГц, 1,5мм, перенос изображения | 28 | 0,38 | 200 |

Кроме того была проведена серия экспериментов с использованием Nd:YAG-лазеров для создания отверстий в никелевой пластине.

Экспериментальная лазерная установка для сверления высокоаспектных микроотверстий включает в себя задающий генератор и двухпроходовый Nd:YAG усилитель. Задающий генератор (Nd:YAG лазер с непрерывной накачкой и акустооптическим затвором) генерирует 150÷550 нс импульсы с частотой повторения 3,5÷50 кГц со средней мощностью до 1 Вт. Двухпроходовый усилитель, состоящий из двух Nd:YAG стержней (6,3мм и 8мм), вырезает и усиливает пачку импульсов длительностью 1÷6 мс из непрерывной последовательности импульсов. После усилителя энергия пачки импульсов достигает 1Дж. Частота повторения пачек до 10 Гц.

Фокусирующая линза 150 мм обеспечивала на образце плотность мощности 108 Вт/cм2 (диаметр пучка на поверхности образца ~100 мкм).

Вспомогательные газы (O2, N2, Ar) использовались для выталкивания расплава из зоны обработки, при использовании кислорода в зоне обработки появлялся дополнительный источник тепла от экзотермической реакции окисления.

Таблица 4

| Толщина образца, мм | 2,0 |  |  | 1,6 |  | 2,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия импульса, мДж | 18,5 |  |  |  |  |  |  |
| Длительность импульса, нс | 150 | 250 | 550 | 250 | 550 | 150 | 250 |
| Плотность мощности, ГВт/cм2 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,7 |
| Частота импульсов в пачке, кГц | Средняя скорость абляции, мкм/имп. |  |  |  |  | Конусность (Øвх/Øвых) |  |
| 10 | 7,1 | 10,6 |  | 13,2 |  | 2,16 | 2,15 |
| 20 | 8,9 | 15,8 |  | 17,2 |  | 2,6 | 1,6 |
| 30 | 12 | 17 | 24 | 19 | 29 | 2,6 | 1,3 |
| 40 | 5,9 | 8,9 |  | 14,8 |  | 2,16 | 1,2 |
| 50 | 4,8 | 8,6 |  | 11,4 |  | 2,16 | 1,1 |

ЭКСПЕРИМЕНТ

Для начала была произведена серия экспериментов для установления оптимального расположения образца относительно фокуса линзы. Для этого образец помещался на расстоянии 5 мм до фокуса линзы, в фокусе линзы, и на расстоянии 5 мм за фокусом линзы. На каждое расстояние было выполнено по 3 измерения для установления более точной статистики и   исключения случайных измерений.

Испытания производились на металлическом лезвии толщиной 0,5 мм, при использовании лазера Nd:YAG с резонатором Фабри-Перо в режиме модулированной добротности и фокусирующей линзой с фокусным расстоянием 102 мм.

В таблице 5 представлены изображения полученных отверстий. Первое изображение является снимком входного отверстия, второе изображение соответственно снимком выходного отверстия. Одиночный снимок означает отсутствие выходного отверстия (было пробито только углубление).

| Пробито за .. имп | Расстояние до линзы, мм | Энергия цуга, мДж | Отверстие |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 97 | 550 |  |
| 6 | 97 | 550 |  |
| 5 | 97 | 550 |  |
| 2 | 102 | 550 |  |
| 2 | 102 | 550 |  |
| 2 | 102 | 550 |  |
| 6 | 107 | 550 |  |
| 7 | 107 | 550 |  |
| 8 | 107 | 550 |  |
| 5 | 103 | 250, моноимп. 14-16 нс 16 МВт |  |
| 8 | 103 | 250, моноимп. 14-16 нс 16 МВт |  |
| 14 | 103 | 250, моноимп.14-16 нс 16 МВт |  |
| 106 | 97 | 250, моноимп. 14-16 нс 16 МВт |  |
| 87 | 97 | 250, моноимп. 14-16 нс 16 МВт |  |
| 140 | 97 | 250, моноимп.14-16 нс 16 МВт |  |
| 48 | 107 | 250, моноимп.14-16 нс 16 МВт |  |
| 66 | 107 | 250, моноимп. 14-16 нс 16 МВт |  |
| 60 | 107 | 250, моноимп. 14-16 нс 16 МВт |  |
| ~25 | 97 | 250, моноимп., 14-16 нс 16 МВт | Глубина ~85.6 мкм |
| 2 | 102 | 700 |  |
| 3 | 102 | 700 |  |
| 3 | 102 | 700 |  |
| 3 | 102 | 700 |  |
| 3 | 97 | 700 |  |
| 5 | 97 | 700 |  |
| 4 | 97 | 700 |  |
| 8 | 107 | 700 |  |
| 15 | 107 | 700 |  |
| 15 | 107 | 700 |  |
| 12 | 107 | 700 |  |

Далее была пробита серия сквозных отверстий глубиной от 4 мм до 6,5 мм, в режиме модулированной добротности Eavr=0.65±0.1 Дж,Emin200=0.38Дж, Emax200=0.73Дж, 100 нс, 40 кВт пиковой мощности.

| Пробито за .. имп | Ширина пластины, мм | Отверстие |
| --- | --- | --- |
| 15 | 3,8 |  |
| 100 | 4.3 |  |
| 103 | 4,6 |  |
| 262 | 6,2 |  |
| 4140 | 6,8 |  |

Далее в процессе испытания использовались 3 лезвия шириной 0,4 мм, совмещенные в плотную стопку. Таким образом осуществлялся контроль отверстия в поперечном сечении, и проверялась возможность отделения верхнего (оплавленного) слоя от изделия после конца сверления. Во всех испытаниях образцы находились в фокусе линзы (102 мм). Первый снимок – входное отверстие, второй – выходное отверстие. Нумерация слоев ведется относительно порядка их прохода излучением.

- Свободная генерация, Eavr=947±8 мДж, пробито за 2 импульса.

489 пичков по уровню 20 %, средняя длительность пичка t = 265 нс, std= 260 нс, 7 кВт

Рис. 70 и 71. Первый слой

Рис. 72 и 73. Второй слой

Рис. 74 и 75. Третий слой

- Модуляция добротности, Eavr=440±7 мДж, пробито за 5 импульсов.

111 пичков по уровню 20 %, средняя длительность пичка t = 276 нс, std= 178нс, 14 кВт

Рис. 76 и 77. Первый слой

Рис. 78 и 79. Второй слой

Рис. 80 и 81. Третий слой

- Модуляция добротности, Eavr=270±7 мДж, выполнено 30 импульсов, глубина отверстия 140 микрон.

6 пичков по уровню 20 %, средняя длительность пичка t = 57нс, std= 5нс, 790 кВт

Рис. 82. Единственное входное отверстие

Кроме того были пробиты отверстия в 3 мм металлической пластине при энергии цуга 650 мДж в фокусе линзы, для которых были сделаны микрошлифы, что позволяет увидеть форму отверстия в продольном сечении, а так же структурные изменения в металле  из-за перегрева.

Рис. 83 и 84. Продольный разрез отверстия

Рис. 85. Увеличенный снимок края

Как можно видеть на рисунке 85, область возле выходного отверстия изменила свою структуру, однако измененный слой не простирается вглубь изделия. Изменений в структуре вдоль отверстия не наблюдается.

Р

Рис. 86 и 87. Увеличенные снимки края

На рисунках 86 и 87 изображено входное отверстие. Как видно из рисунка 86, изменение структуры так же происходит, причем область изменения больше, чем у выходного отверстия. На рисунке 87 можно видеть переход от измененной структуры к исходной структуре изделия, которая сохранилась в середине.

На боковых сторонах отверстия так же видны расходящиеся трещины малого размера. Они представлены на рисунках 88 и 89.

Рис. 88 и 89. Увеличенные снимки боковых сторон отверстия.

ВЫВОД

Эксперименты показали, что эффективнее всего пробивать отверстия в фокусе линзы. При выходе из фокуса эффективность падает в несколько раз. Отверстия с наименьшими повреждениями металла получаются при энергии цуга в 550 мДж, однако форма отверстия в таком случае далека от желаемой.

Наиболее хорошую форму имеют отверстия при энергии цуга 700 мДж, однако при таком режиме имеет место перегрев металла в области отверстия.

При энергии цуга 650 мДж лазер может пробивать отверстия до 7 мм шириной.

Поперечное рассмотрение отверстий показало, что перегрев происходит в основном в крайних слоях, однако на финальном слое он практически незначителен. Кроме того, технология с защитным первым слоем могла бы быть эффективно применена только при полном прилегании слоев, возможно с использованием вакуума. Простое закрепление в тиски не дает полного прилегания, из-за чего возможны брызги расплавленного металла на поверхности (например на рисунке 72 и 79).

Продольное рассмотрение отверстия показало, что конусность отверстий происходит не равномерно по всей длине, а наиболее сконцентрирована ближе к выходу из пластины. Кроме того, боковые стороны отверстия не однородны, а имеют четкие небольшие надрывы в виде трещин. Так же подобное рассмотрение при увеличении дало увидеть структуру металла, что подтвердило выводы, полученные при поперечном рассмотрении отверстия, а именно что пережог приходится на внешние слои металла, никак не касаясь внутренних слоев.