### УДК 53.06

ЛАЗЕРНОЕ ПРОБИТИЕ ОТВЕРСТИЙ

Колосова Т.В., Хахалин И.С., Погода А.П.

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова

Одним из направлений развития авиадвигателестроения является увеличение температуры газов перед турбиной, что вызывает необходимость повышения жаростойкости лопаток турбины путем совершенствования системы охлаждения. Наиболее эффективным является пористое охлаждение. При пористом охлаждении стенка имеет большое число мелких отверстий, равномерно расположенных по поверхности. Такая стенка называется проницаемой или пористой. Однако сложность технологии изготовления пористых стенок ограничивает возможность использования пористого охлаждения.

В данной работе рассмотрена возможность создания пористой стенки при помощи импульсного твердотельного Nd:YAG лазера. Длительность импульса излучения лазера составляет 100 нс в режиме модулированной добротности со средней энергией в цуге импульсов 650 мДж. Пиковая мощность излучения составила 40 кВт. Сфокусированное лазерное излучение  позволяет пробивать отверстия диаметром порядка 10-100 микрон в жаростойких сплавах глубиной до 6,5 мм. Отверстие возникает в результате возникновения плазменного факела. Это позволит увеличить выбор материалов для создания пористой оболочки, значительно облегчив технологию ее создания.

Ниже (рис. 1, 2) приведен микрошлиф подобного отверстия. Глубина материала составляет 3 мм, выходное отверстие изображено слева, входное – справа. Конусность отверстий проявляется неравномерно по всей длине, а наиболее сконцентрирована ближе к выходной грани пластины, что, вероятно, связано с отдалением от фокуса и соответсвующим уменьшением плотности мощности, приходящейся на материал в месте пробоя отверстия. Кроме того, боковые стороны отверстия не однородны, а имеют четкие небольшие надрывы в виде трещин, что связано с остаточным нагревом материала, не превратившегося в плазму в результате предыдущего импульса. Также подобное рассмотрение увеличенного изображения шлифа отверстия дало увидеть структуру металла. Это позволило сделать вывод, что пережог приходится только на внешние слои металла, никак не касаясь внутренних слоев.

По результатам эксперимента для равномерного отверстия без значительного изменения выходного отверстия относительно входного необходимо обеспечить достаточную пиковую мощность. Необходимая пиковая мощность увеличивается с увеличением толщины материала экспоненциально. Это демонстрирует существенную зависимость целесообразности использования метода в отношении образцов разной толщины.

| Рис. 1. Выходное отверстие | Рис. 2. Входное отверстие |
| --- | --- |