Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

|  |  |  |  | ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет | И |  |  | Заведующий кафедрой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И1 |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс факультета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | индекс кафедры |  |  |
| Выпускающая кафедра | И1 |  |  |  | Борейшо А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индекс кафедры |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | И1М31 |  |  | « 06 » |  | июня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |
|  | индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

отчет

| о прохождении |  |  | преддипломной практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разуваевой Ирины Сергеевны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обучающегося по направлению/специальности |  |  |  |  |  | 12.04.05 |  |  |  |  | Лазерная техника и лазерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | полное наименование направления/специальности |  |  |  |  |  |
| технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: |  |  |  |  | Киселев И.А., к.т.н., доцент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия ИО, ученая степень, ученое звание, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок написания НИР: |  |  |  | с |  | 27.03.2019 |  |  |  |  |  | г. |  | по | 07.06.2019 |  |  | г. |  |  |  |
| Должность обучающегося: |  |  |  |  |  |  | магистрант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Киселев И.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  | Фамилия ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « 06 » |  | июня |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019 г.

Содержание

Введение	3

1.	Разработка и моделирование оптической схемы усилителя	5

2.	Подбор задающего генератора и источника накачки	6

3.	Расчет поглощения излучения накачки в активной среде	8

1.1	Расчет требуемой мощности накачки	9

1.2	Результаты расчета	12

1.3	Моделирование квантрона дискового лазерного усилителя	16

Заключение	19

Список источников	20

Введение

Высокомощные коротко- и сверхкороткоимпульсные твердотельные лазеры с диодной накачкой стали привлекательными инструментами для различных применений, таких как: лазерная обработка материалов, медицина, спектроскопия, дистанционное зондирование, накачка параметрических усилителей и пр. Ключевыми параметрами лазера являются средняя мощность, энергия и длительность импульса, а также пиковая мощность, достижимые границы которых непрерывно расширяются. С ростом востребованности мощных твердотельных лазеров  для решения широкого спектра задач: от компактных промышленных лазеров до мощных систем в научных исследованиях возрастает и роль усилителей.

Лазеры и усилители на тонких дисках хорошо подходят для генерации импульсов, как с высокой энергией, так и с большой частотой повторения из-за возможности создания больших апертур и маленькой толщины активного слоя, что имеет решающее значение для эффективного управления температурой лазера, то есть охлаждения.

Материалы активной среды, легированные иттербием, являются привлекательными для использования в твердотельных лазерах с диодной накачкой из-за их высокой энергоэффективности и сравнительно длительных времен жизни возбужденного состояния. Как спектральные (ширина линии усиления, сечение усиления и время жизни), так и тепловые свойства активной среды важны для проектирования высокомощного лазера.

Целью настоящей работы является разработка квантрона лазерного усилителя с высокой средней мощностью за счет использования активного элемента Yb:YAG в форме тонкого диска; со следующими исходными данными:

- Выходная средняя мощность излучения Рср ≥100 Вт;

- Длительность импульса τимп~10 нс;

- Частота следования импульсов νимп≥10 кГц.

Задачи:

- Разработать оптическую схему усилителя;

- Подобрать источники излучения и накачки;

- Произвести расчет энергетических параметров усилителя.

- Разработка и моделирование оптической схемы усилителя

Была разработана оптическая схема квантрона усилителя (рис. 1). Поскольку диск достаточно тонкий, то двукратное поглощение энергии накачки будет низким, поэтому реализуется схема с многократным проходом накачки через активный элемент. В предложенной схеме лазерный пучок от источника накачки фокусируется на диск с помощью параболического зеркала. Энергия излучения частично поглощается в объеме диска, а остальная часть снова направляется на параболическое зеркало и распространяется далее. Затем при помощи трех отражательных призм и плоского зеркала этот пучок направляется на не засвеченный участок параболического зеркала. Прохождение пучка накачки, его поглощение, продолжаются до того момента, пока вся рабочая поверхность параболического зеркала не будет задействована. Затем при помощи трех отражательных призм и плоского зеркала этот пучок направляется на не засвеченный участок параболического зеркала. При этом излучение задающего генератора также является многопроходным.

Таким образом, в усилителе реализуется схема с 16 проходами излучения накачки (8 отражений от задней поверхности диска) и 4 проходами излучения задающего генератора через активную среду.

Рисунок 1 – Схема многопроходной накачки дискового усилителя (вид сверху). Где: 1 – отверстие для ввода излучения задающего генератора; 2 – пятно излучения накачки; 3 – диск Yb:YAG; 4 – оптическая призма; 5 – плоское зеркало; 6 – параболическое зеркало; 7 – основание.

Длина волны, нм

Показатель поглощения, см-1

Рисунок 2 – Показатель поглощения кристалла Yb:YAG для различных степеней легирования

- Подбор задающего генератора и источника накачки

Исходя из графиков сечений поглощения и излучения (рис. 3) были подобраны одномодовый лазер - задающий генератор MAKO–1030 [1] и источник накачки P10 Fiber Coupled Diode Lasers [2]. Характеристики источников приведены в таб. 1.

Таблица 1 – Технические характеристики источника накачки и задающего генератора

| Источник | Накачка: P10 Fiber Coupled Diode Laser | Задающий генератор: MAKO–1030 |
| --- | --- | --- |
| Длина волны, нм | 940 | 1030 |
| Средняя мощность, Вт | 80 | 1,2 |
| Частота следования импульсов, Гц | - | 100000 |
| Длительность импульса, нс | - | 5 |
| NA | 0,17 | 0,17 |
| М2 |  | <1,1 |

Рисунок 3 – Сечение поглощения а) и сечение вынужденного излучения б) при разных значениях температуры

- Расчет поглощения излучения накачки в активной среде

Согласно разработанной оптической схеме были рассчитаны коэффициенты поглощения для каждого прохода излучения накачки через активную среду. В данной схеме предполагается 8 проходов пучка накачки через диск Yb:YAG в результате чего достигается поглощение 95% излучения накачки (рис. 3).

| ki=ki-1+τYb:YAG∙1-ki-1∙Tалм940∙TYb:YAG940, i=1;ki=ki-1+τYb:YAG∙1-ki-1∙RYb:YAG940, i=2,4,6,…,16;ki=ki-1+τYb:YAG∙1-ki-1∙RYb:YAG9404∙TYb:YAG9406∙Tалм9402∙TN-BK7940,i=3, 5,7,…,15, i≠9;ki=ki-1+τYb:YAG∙1-ki-1∙Tалм9403∙TYb:YAG9406∙Tалм9402, i=9 | (1) |
| --- | --- |

где, ki – коэффициент поглощения за i-ый проход; Tалм940 – коэффициент пропускания алмаза на длине волны 940 нм; TYb:YAG940 – коэффициент пропускания кристалла Yb:YAG на длине волны 940 нм; RYb:YAG940 – коэффициент отражения кристалла Yb:YAG на длине волны 940 нм; TN-BK7940 – коэффициент пропускания стекла марки N-BK7 на длине волны 940 нм.

Таблица 2 – Рассчитанные коэффициенты поглощения для 16 проходов излучения накачки

| Номер прохода, i | Коэффициент поглощения в диске, ki | Номер прохода, i | Коэффициент поглощения в диске, ki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,18 | 9 | 0,82 |
| 2 | 0,33 | 10 | 0,86 |
| 3 | 0,44 | 11 | 0,88 |
| 4 | 0,54 | 12 | 0,9 |
| 5 | 0,62 | 13 | 0,92 |
| 6 | 0,69 | 14 | 0,93 |
| 7 | 0,74 | 15 | 0,94 |
| 8 | 0,79 | 16 | 0,95 |

Рисунок 3 – Эффективность поглощения излучения накачки

  - Расчет требуемой мощности накачки

Исходя из известных оптических и физических свойств активного элемента, энергетических свойств накачки и задающего генератора, можно рассчитать параметры усилителя. Легирование кристалла YAG ионами Yb3+ принято равным 5,55%. С помощью определенного количества итераций была рассчитана мощность накачки, необходимая эффективного для усиления и равная 400 Вт. Такая мощность обеспечивается при использовании 5 источников накачки.

Энергия излучения накачки вычисляется по формуле 1

| Eн=Рн∙τYb | (1) |
| --- | --- |
| Энергия фотона: Eфн=h∙cλн | (2) |
| Вероятность поглощения фотона: Wп=σп∙Fп | (3) |
| Плотность потока фотонов: Fп=Iн∙λнh∙c=Рн∙λнS∙h∙c | (4) |
| Количество фотонов накачки: nн=Eн∙Wп∙τYb:YAGEфн | (5) |
| Концентрация фотонов накачки: Nн=nнS∙l , м-3 | (6) |
| Коэффициент усиления: γ0=N2-N1∙σизл= =Nн-(NYb-Nн)∙σизл=2∙Nн-NYb∙σизл | (7) |
| Коэффициент усиления за m проходов: K=em∙γ0∙l | (8) |
| Сечение перехода: σизл=λ28∙π∙tsp∙gv | (10) |
| Выходная мощность: Pвых=K∙Pзг | (13) |

Где

Рн – мощность излучения накачки, Вт;

τYb – время жизни верхнего уровня, с;

h – постоянная Планка, 6,63∙10-34 Дж∙с;

c – скорость света, 3∙108 м/с;

λн – длина волны накачки, м;

σп – сечение поглощения, м2;

Iн – интенсивность накачки, Вт/м2;

S – площадь поперечного сечения диска, м2;

l – толщина диска, м;

NYb – концентрация ионов иттербия, м-3;

tsp – спонтанное время жизни, с;

∆v – ширина спектральной линии, Гц;

Sвол – площадь поперечного сечения сердцевины волокна;

Pзг – мощность излучения задающего генератора, Вт.

- Моделирование излучения накачки в программном пакете Zemax

При помощи программного пакета Zemax была смоделирована оптическая система накачки, состоящая из отрезка оптического волокна с диаметром сердцевины 200 мкм, выходящего из него луча накачки на длине волны 940 нм, двояковыпуклой линзы с фокусным расстоянием 27 мм и диаметром 18 мм, параболического зеркала (задаваемого уравнением y=x2/200 и диаметром 120 мм) и активной среды в форме диска.

Рисунок 12 – Смоделированная схема накачки в дисковом усилителе в среде Zemax

Ниже на рис. 13 показан профиль пятна накачки, засвечивающий поверхность диска после 16 проходов излучения накачки через активную среду, и его размеры.

Рисунок 13 – Профиль пятна накачки на диске

  - Моделирование квантрона дискового лазерного усилителя

Одним из основных элементов в схеме квантрона является усиливающая среда, эффективная работа которой зависит от конструкции радиатора, обеспечивающего отвод тепла с ее поверхности. Радиатор выполняет несколько функций: является элементом системы охлаждения и обеспечивает крепление диска Yb:YAG и алмазной пластинки. Внешний вид медного радиатора показан на рис. 12.

б)

а)

Рисунок 12 – а) Внешний вид радиатора с тонким диском и алмазной пластинкой; б) радиатор в разрезе

Отражательными элементами в данной схеме являются три призмы (рис. 13), плоское зеркало, расположенные на нижнем основании квантрона, а также параболическое зеркало (рис. 14), закрепленное в верхней части корпуса. Все элементы имеют диэлектрическое покрытие.  Для юстировки отражательной призмы и плоского зеркала были разработаны крепления, позволяющие регулировать положение элемента при помощи отклонения крепления относительно двух осей. Регулировка по одной оси осуществляется двумя юстировочными винтами: сначала выставляется требуемое положение толкательным винтом, а затем закрепляется прижимающим. Надежность такой юстировки обеспечивается использованием клея-герметика Loctite для фиксации положения винтов и предотвращения их раскручивания.

Рисунок 13 – Юстировочное крепление отражательной призмы

Рисунок 14 – Параболическое зеркало

На рис. 15 представлена сборка оптического модуля квантрона, обеспечивающего многопроходную схему усиления лазерного излучения (цвет излучения задающего генератора показан условно).

Рисунок 15 – Сборка оптического модуля квантрона без крышки

Рисунок 16 – Оптический модуль: вид сверху

Заключение

В работе были рассмотрены важные характеристики кристалла Yb:YAG, исследованы и смоделированы в программном пакете SolidWorks Simulation тепловые эффекты в кристалле при воздействии мощного излучения накачки. Разработана и смоделированы в программном пакете Zemax оптическая схема квантрона дискового усилителя. Данная схема предусматривает ввод излучения задающего генератора, ввод излучения накачки и его усиление посредством многократного прохождения луча через активную среду. Также были оценены коэффициент усиления дискового лазера, выходная мощность и спектральные характеристики генерируемого излучения.

Для обеспечения юстировки оптических элементов системы были спроектированы крепления, позволяющие регулировать и фиксировать их положение по двум углам.

Список источников

- https://www.gophotonics.com/products/lasers/cybel/29-963-mako-1030

- https://www.laserdiodesource.com/laser-diode-product-page/940nm-80W-Pearl----P16-Fiber-Coupled-Diode-Lasers-Pearl----P16-Fiber-Coupled-Diode-Lasers-nLIGHT-Corporation

- Jochen Speiser. Thin Disk Lasers – History and Prospects. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://doi.org/10.1117/12.2231529, свободный.

- J. Koerner, Measurement of temperature-dependent absorption and emission spectra of Yb:YAG, Yb:LuAG, and Yb:CaF2 between 20 °C and 200 °C and predictions on their influence on laser performance. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://doi.org/10.1364/JOSAB.29.002493, свободный.

- Zerodur® Broadband Dielectric Mirrors/ reflectance plots. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=9640#, свободный.

- Optical constants of Y3Al5O12 (Yttrium aluminium garnet, YAG) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=Y3Al5O12&page=Zelmo, свободный.

- IPG PHOTONICS/ Nanosecond Fiber Lasers. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ipgphotonics.com/en/84/FileAttachment/YLPP-1-150x5000-30+Datasheet.pdf, свободный.

- Азимут фотоникс - оптоэлектронные компоненты [Электронный ресурс]: Мощные лазерные диоды в диапазоне 900-2000 нм, 2017-2018 - Режим доступа: http://azimp.ru/catalogue/Powerful-laser-modules-with-optical-output1/60/, свободный.

- Karsten Schuhmann, Theodor Haensch, Andreas Knecht, Randolf Pohl. Thin-disk laser pump schemes for large number of passes and moderate pump source quality/Applied Optics, 2015.  - Режим доступа: https://doi.org/10.1364/AO.54.009400, свободный.

- Jonathan Fischer. Ultrafast Yb:YAG thin-disk amplifier with multi-millijoule pulse energy for high-power frequency conversion, 2016, doi: 10.1117/12.2003494.

- И.И. Кузнецов. Лазеры с высокой средней мощностью на основе Yb:YAG элементов перспективных геометрий. [Электронный ресурс], 2016 - Режим доступа: http://www.iapras.ru/training/img/2016/Kuznetsov.pdf, свободный.

- T. Metzger, A. Schwarz, C. Teisset, D. Sutter, A. High-repetition-rate picosecond pump laser based on a Yb:YAG disk ampliﬁer for optical parametric ampliﬁcation. [Электронный ресурс], 2016 - Режим доступа:  https://doi.org/10.1364/OL.34.002123, свободный.

- A. Giesen, J. Speiser. Fifteen years of work on thin-disk lasers: Results and scaling laws/ IEEE J. Quantum Electron. (ST) 13, 598–609 2007, DOI: 10.1109/JSTQE.2007.897180

- D. Albach, J.-C. Chanteloup, G. L. Touz´e. Inﬂuence of ASE on the gain distribution in large size, high gain Yb3+:YAG slabs/ Opt. Express 17, 3792–3801, 2009, DOI: 10.1364/OE.17.003792

- A. Curtis, B. Reagan, K. Wernsing, F. Furch. Demonstration of a compact 100Hz, 0.1J, diode-pumped picosecond laser/ Opt. Lett. 36, 2164–2166, 2011, DOI: 10.1364/OL.36.002164.