УДК 62-45

ПРИМЕНЕНИЕ ФТОР ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ

И.С. Раснюк1, Е.И. Амирханов2, В.В. Логунов3, И.А. Новиков1.

1Балтийский Государственный Технический Университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,

2Генеральный директор ООО «Центр диагностики, экспертизы и сертификации», cfdec@yandex.ru

3Генеральный директор АО НПП «Компенсатор»

Введение. В настоящее время для повышения технического ресурса (ТР) и улучшения трибологических характеристик технических систем (ТС) применяется технология нанесения поверхностно активных веществ (ПАВ) на основе фторорганических композиций (ФОК). Физические основы такого подхода изложены в [1]. Некоторые практические применения такой технологии для кратного повышения ТР штампов и режущего инструмента описаны в [2,3].

В различных областях техники, таких как оборонная промышленность, ядерная энергетика, нефтяная и газовая отрасли, судостроение и др. существуют задачи компенсации механических, температурных и вибрационных воздействий на оборудование и трубопроводные ТС. Эти функции в технике выполняют сильфоны и сильфонные компенсаторы (СК), показанные на рис.1

Рис. 1 – а – сильфоный компенсатор, б –сильфоны на испытательном стенде.

Авария на АЭС «Фукусима» ярко демонстрирует пример недостаточной механической и температурной компенсирующей способности оборудования в условиях больших смещений опорных узлов. Существующие технологии и материалы для изготовления СК позволяют обеспечивать необходимые для практики, более жесткие требования по надежности, ресурсу и компенсирующей способности только экстенсивными методами за счет дублирования, увеличения размеров и применения дорогостоящих материалов. В [4] показано, что применение технологии нанесения ПАВ на основе ФОК «МОКОМ» позволяет значительно улучшить ТР СК, находящихся в режимах упругого механического нагружения. В данной работе экспериментально и путем расчетов подтверждено, что показатели надежности СК (технический ресурс, долговечность и вероятность отказа) в режиме упругого нагружения существенно улучшаются. Также показано, что для СК, находящихся в режиме полностью пластического нагружения, выигрыш от применения технологии нанесения ПАВ незначителен. Таким образом, экспериментально показано, что улучшение показателей надежности (ТР и вероятности отказа СК) зависит от типа режима механического нагружения СК. Поэтому, для количественной оценки эффективности применения технологии нанесения ПАВ на основе ФОК необходимо учитывать параметры режима механического нагружения СК, реализовать посредством проведения соответствующих экспериментальных исследований.

Обычная и модифицированные технологии изготовления СК.

Обычные технологии изготовления СК – это метод гидравлического формования и механический метод изготовления. Будем обозначать ее как технологию под номером (1).

Последовательность операций данных методов представлена на рис 2.

Рис. 2 – Последовательность операций при изготовлении СК: а) механо-гидравлический метод; б) механический метод.

Модифицированная технология изготовления СК отличается тем, что ФОК «МОКОМ» наносится нанометровым слоем (толщиной до 100 нм) на обе стороны трубных заготовок для СК еще до этапа формирования гофров СК. Эта технология может быть реализована как дополнительная операция в общей технологии изготовления СК [4]. Будем обозначать ее как технологию под номером (2). При этом ФОК существенно ослабляет эти процессы, что приводит к значительному увеличению ТР и уменьшению вероятности отказа техники. Такого рода результаты получены ранее для улучшения работы трубопроводной арматуры.

На АО «НПП «Компенсатор» реализована модифицированная технология изготовления СК [4]. С целью экспериментального подтверждения теоретических и лабораторных исследований по технологии модификации СК были проведены испытания разнообразных СК, работающих в режиме упругого напряжения. Испытания проводились на циклический ресурс и долговечность. При этом использовались испытательные стенды АО НПП «Компенсатор» (рис. 3а), и стенд фирмы WITZENMANN (рис. 3б).

Рис. 3 – а), б). Стенды для циклических испытаний.

Испытания проведены на образцах продукции АО «НПП «Компенсатор», АО «Сплав-Спецтехнология», ООО «Контур», ООО «Новгородская производственная компания», АО «Тульский патронный завод» и др.

Результаты испытаний по предложенным технологиям оценивалась по среднему циклическому техническому ресурсу, при этом испытания для СК по разным технологиям изготовления проводились при одних и тех же эксплуатационных параметрах. При испытаниях СК отказом является потеря его герметичности. Эффективность модифицированной технологии оценивалась коэффициентом К, который представляет собой отношение циклических средних технических ресурсов ТР(2) и ТР(1) СК для модифицированной и обычной технологии соответственно:

К(2) = ТР(2) /ТР(1).                                                                                             (1)

По результатам испытаний коэффициент К изменялся от 3 до 14,5. Широкий разброс коэффициента эффективности К объясняется его зависимостью от конструктивных параметров СК, а также от разных условий нагружения СК в процессе испытаний (в пределах условий режима упругого нагружения СК). Очевидно, что применение модифицированной технологии изготовления СК является перспективным путем повышения свойств надежности СК, функционирующих в режиме упругого нагружения.

Упрощенный вариант модифицированной технологии изготовления СК состоит в том, что защитный нанослой композиции «МОКОМ» наносится на СК, изготовленный по обычной технологии (1). Будем обозначать ее как технологию под номером (3). Экономические затраты при такой технологии будут ниже стоимости технологии (2), но при этом СК может значительно улучшить свой циклический ТР и долговечность. Для определения эффективности этих трех технологий изготовления СК были проведены сравнительные испытания.

Для проверки технологий (1), (2) и (3) были проведены испытания шестислойных сильфонов, работающих в режиме упругого нагружения. Набор для испытаний СК состоит из трех партий по 6 экземпляров сильфонов для каждой технологии. Испытания на циклический технический ресурс проводились на стенде (рис. 3а) до полного отказа СК на параметрах: внутреннее давление Рр=1,25 Мпа, созданное протекающей жидкостью; ее температура Т=20°С(±10°С); осевое нагружение на сжатие с амплитудой хода, равной 7,2 мм.

Результаты единичных испытаний СК приведены в таблице 1, где индексы (1), (3), (2) соответствуют первой, второй и третьей технологиям изготовления СК. Величина N( ) – число рабочих циклов до отказа СК для единичных испытаний, при этом в скобках указан тип используемой технологии.

Таблица 1. Результаты испытаний трех технологий изготовления СК.

| N образца | N(1) | N(3) | N(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 440786 | 1362797 | 1846756 |
| 2 | 546232 | 370926 | 1122026 |
| 3 | 343694 | 849419 | 3375026 |
| 4 | 276209 | 1628663 | 3984471 |
| 5 | 781567 | 1591112 | 5017526 |
| 6 | 1000454 | 1765234 | 4707757 |
| ТР( ) | 564823.7 | 1261359 | 3342260 |
| СКО( ) | 277373.1 | 542290.4 | 1565285 |
| K( )=ТР( ) / ТР(1) | 1 | 2.23319 | 5.917352 |

В таблице 1 использованы очевидные обозначения, при этом кроме средних технических ресурсов, обозначенных как ТР( ), рассчитаны и СКО( ) – среднеквадратические отклонения для каждого типа технологии.

Коэффициенты эффективности для трех технологий изготовления СК вычисляемые по средним ТР, приведены в последней строке таблицы. Заметим, что эффективность упрощенной технологии (3) модификации СК достаточно высокая, так как ТР увеличивается более, чем вдвое. Это означает, что на внешних поверхностях СК образующийся слой ФОК обладает защитным действием, препятствующим образованию необратимых микротрещин в СК со стороны потока жидкости посредством эффекта Ребиндера.

Разность ∆К = К(2) – К(3) ≈ 3,7 двух коэффициентов эффективности определяет уменьшение фреттинг износа для межслойного взаимодействия. Так как таких слоев пять, то, в среднем, на один слой уменьшение износа составляет порядка 0,74. То есть, для каждого слоя СК увеличивается его циклическая наработка на 0,74*ТР(1). Таким образом, модифицированная технология (2) действует двояким образом: уменьшает фреттинг трение между слоями, и препятствует образованию микротрещин в слоях СК.

Считаем, что все три технологии имеют нормальное распределение:

(2)

С учетом результатов, приведенных в таблице 1, рассчитаем вероятности отказа для каждой из технологий, при этом  каждая из них вычисляется по интегральному распределению вида:

(3)

Соответствующие графики вероятности отказа для разных технологий приведены на рис. 4.

Рис. 4 – Зависимости вероятностей отказа для многослойного СК, выполненного по разным технологиям. 1 – обычная технология; 2 – модифицированная технология для СК; 3 – упрощенная модифицированная технология для СК.

Таким образом, применение модифицированных технологий изготовления для СК, которые работают в режиме упруго напряженного состояния, приводит к значительному выигрышу по таким показателям надежности СК, как ТР, долговечность и вероятности отказа.

Испытания СК и их результаты для чисто пластического режима нагружения СК.

Для проверки технологий (1), (2) для чисто пластического режима работы были проведены испытания двуслойных сильфонов типа ДУ 50, работающих в режиме пластического нагружения. Набор для испытаний СК состоит из двух партий (7 экземпляров СК для технологии (1), и 9 экземпляров СК для модифицированной технологии (2)). Испытания на циклический технический ресурс проводились на стенде (рис. 1б) до полного отказа СК на параметрах: внутреннее давление Рр=1,5 Мпа, созданное протекающей жидкостью; ее температура Т=20°С(±10°С); осевое нагружение на сжатие/растяжение с амплитудой хода, равной ±12 мм. При испытаниях СК отказом является потеря его герметичности.

Результаты единичных испытаний СК приведены в таблице 2, где индексы (1) и (2) соответствуют первой и второй технологиям изготовления СК. Величина N( ) – число рабочих циклов до отказа СК для единичных испытаний, при этом в скобках указан тип используемой технологии.

Таблица 2. Результаты испытаний двух технологий изготовления СК.

| № образца | N (1) | N (2) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1500 | 1500 |
| 3 | 2700 | 2700 |
| 4 | 1200 | 3845 |
| 5 | 2045 | 2695 |
| 6 | 3012 | 2217 |
| 7 | 1625 | 1220 |
| 8 | - | 1470 |
| 9 | - | 3240 |
| ТР( ) | 2116 | 2524 |
| СКО ( ) | 746,5 | 873 |
| K( )=ТР( ) / ТР(1) | 1 | 1, 19 |

В таблице 2 использованы очевидные обозначения, при этом кроме средних технических ресурсов, обозначенных как ТР( ), рассчитаны и СКО( ) – среднеквадратические отклонения для каждого типа технологии.

Коэффициенты эффективности для двух технологий изготовления СК вычисляемые по средним ТР, приведены в последней строке таблицы. Эффективность технологии (2) модификации немного выше: ТР увеличивается на 19%. Это означает, что образующийся слой ФОК на внешних поверхностях СК имеет малую эффективность для снижения эффекта Ребиндера и для уменьшения фреттинга при чисто пластическом режиме нагружения.

Графики вероятности отказа приведены на рис. 5.

Рис. 5 – Зависимости вероятностей отказа для двухслойного СК, выполненного по разным технологиям, работающим в режиме пластического нагружения. 1 – обычная технология; 2 – упрощенная модифицированная технология для СК.

Таким образом, применение модифицированных технологий изготовления для СК, которые работают в режиме пластической деформации, не приводит к значительному выигрышу по ТР. Для упруго-пластического режима нагружения, по-видимому, существует промежуточная ситуация. Для определения эффективности применения данной технологии в таких режимах работы, необходимо проводить дополнительные экспериментальные исследования.

Количественное определение эффективности использования технологии модификации ФОК для различных СК и типов режимов целесообразно реализовывать посредством экспериментальных исследований.

Список литературы

- Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безызностность): Учебник. - М.: Издательство МСХА, 2001. - 616с.

- Бабич О.В., Новиков И.А., Белов А.В. Эффективность применения защитного нанопокрытия по повышению ресурса штампов. // Прогрессивные методы и технологическое оснащение процессов обработки металлов давлением. БГТУ, СПб, 2009, с. 56 -61.

- Авдевин П.К., Новиков И.А. Технология повышения ресурса инструментов, используемых в оборонной промышленности. // Материалы Международной научно-технической конференции. «Арсенал», СПб., 2014. С. 67-69.

- Агошков О.Г., Амирханов Е.И., Белов А.В., Логунов В.В., Новиков И.А. Метод повышения технического ресурса сильфонных компенсаторов в технике, Вестник БГТУ, СПб, 2018